工程概况

本工程位于大庆市八一农垦大学院内，生物馆停车场硬化改造项目，新做水泥混凝土场地，场地外侧做新建绿化。绿化内容不在本项目。

一、施工内容：

新建停车场结构为：

200mm厚水泥混凝土 抗折≥4.5MPa

180mm厚6%水泥稳定砂砾

200mm砂砾石

基层压实 压实度≥93%

基层各材料的压实度及7d龄期无侧限抗压强度要求如下：

水泥稳定砂砾压实度≥96%；

水泥稳定砂砾的7d无侧限抗压强度为≥3.5MPa.

基底回填土中不得含有淤泥、腐殖土、生活垃圾等杂物。

土方应分层填筑，各层虚方厚度不得超过30cm，分层压实，0～80cm压实度≥93%,80cm以下压实度≥90%,均为重型击实标准。

基层强度不能满足要求时可根据现场情况做换填处理。

二、施工注意事项

1、路基开挖前必须调查清楚沿路地下管线，相关人员现场监护和指导施工。

2、施工前应复核原有场地高程。

三、有关设计说明

1.基层和面层施工要严格执行《城市道路施工与质量验收规范》CJJ1-2008.

2 施工中发现有设计不当，图纸有误及施工无法达到设计要求等情况时，应及时通知设计单位，以便及时研究处理。

- 施工期间注意保护原有场地及建筑物，施工破坏的按原样恢复。

- 工程量